## 滤料的种类及选用

1 ．聚丙烯（PP ) Polypropylene 
    聚丙烯合成纤维可以制成连续长丝和纤维原料，用于制造针刺毡或机织布滤料，聚丙烯滤料只能限于低温应用，连续运行温度不能超过90度，在有氧化剂和铜及相关的盐类物质条件下纤维会受损，他的抗紫外线能力很差，所以PP纤维或滤料贮存时应避免阳光照射，他的基本优点是耐水性能优异（不会与水发生化学反应）；聚丙烯滤料还有良好的耐磨性能，有效防止粉尘的静电产生，同时光滑的滤料表面有助于清灰效果，聚丙烯滤料广泛的应用于食品加工、清洁剂生药品制造、化肥等化学过程，在烟草工业也有应用。 
2 ．均聚丙烯腈（DT ) Homopolymer Acrylics 均聚丙烯腊合成纤维滤料具有很好的耐水解性能．适用于连续运行温度不超过125 度，瞬间能承受140 度。均聚丙烯腈合成纤维滤料应用于有色金属的加工、冶炼过程，在碳黑、水泥、石灰、肥料等生产过程的燃煤干燥流程中都有应用；也被广泛运用于湿法过滤领域，均聚丙烯腈纤维的总体性能优于共聚丙烯腈纤维滤料（Copolymer Acrylics） 
3 ．涤纶／聚脂（PET ) Polyester 
    聚脂（涤纶）纤维滤料用于连续温度操作温度低于132 度的许多工业场合，瞬时耐温最高可达150度，聚脂（涤沦）纤维滤料其基本弱点是易被水解，在含有硫酸、硝酸、碳酸的条件下，更容易彼侵蚀。在较低温度下，聚脂（涤纶）纤维滤料的抗弱碱性能良好，抗强碱性能一般；能耐大多氧化剂，耐大多数有机熔剂。 
4 ．聚苯硫醚（PPS ) Polyphenylene Sulfide 
    聚苯硫醚PPS纤维可以在190 度的温度下连续工作运行，瞬间可以承受232 度的高温〔 无其他化学成分的影响）当运行温度超过190 度，聚苯硫醚PPS纤维会发生水解。聚苯硫醚PPS具有极佳的耐酸碱性，广泛应用于燃烧烟气的的处理领域，早期，聚苯硫醚PPS滤料主要用于工业燃煤锅炉，二氧化碳的烟气处理．在有些应用中，由于化学侵蚀，水解等原因，Aramid不适用于某些应用场合，可以选用聚苯硫醚PPS 纤维滤料作为代替，但当被处理的烟气中的氧含量超过10％时，运行温度超过165 度时，PPS因为会分解。 
5 ．芳纶（Aramid ) 芳纶（Aramid）纤维适用的温度范围是l35一204度，瞬间能承受220度，芳纶纤维可以制成连续长丝和纤维原料，用于制造针刺毡或机织布滤料，芳纶的稳定性极好，在177 度时收缩率小于l % ，芳纶纤维容易被水解，有些酸性物质会加速水解发生，水解后滤料的颜色会变成红棕色。当烟气中存在Sox和水气，或经常出现露点现象，例如燃煤锅炉，或大大缩短芳纶的使用寿命，尽管可以对芳纶纤维进行抗酸处理，但是建议在酸性潮湿的条件下．尽可能不便用芳纶。 
6 ．聚酰亚胺（P84 ) Polyomide （P84）
    聚酰亚胺纤维是一种阻燃的耐温稳定的纤维，在240度的温度条件下，( P84 ) 聚酰亚胺纤维的机械性能不会发生变化，最高耐温可达260 度。〔P84〕纤维没有熔点温度，呈自然的金黄色，纤维可用作滤料的机布和纺制长丝纱，（P84）聚酰亚胺不是吸湿性的纤维滤料。（在65%的相对湿度条件下，约为3%发吸水量）。此外由于（P84）纤维是异常型（叶子面）断面结构，具有很大的过滤表面积，有优异的过滤性能，所以（P84）纤维也通常被植入滤料表层（迎层面侧）以改善滤料的过滤性能，（P84）材料主要应用于化学条件苛刻的应用场合（但应遮免用于强酸条件）。在烘干、锻烧、冶炼各种工业窑、燃煤锅炉及垃圾焚烧炉的应用中都有实例。 
7 ．聚四氟乙烯 （PTFF） Teflon 
    聚四氟乙烯合成纤维是一种独特的材料，在240 度的连续运行温度，瞬间260 度的温度条件下，能耐全部PH值内的酸碱侵蚀．聚四氟乙烯纤维自润性极佳，不吸潮，能承受紫外线辐射。但PTFE纤维的耐磨性一般，所以对滤袋框架有较严格的要求〔光洁度）。PTFE纤维滤料比较适用于耐磨腐蚀性的恶劣条件，滤料使用寿命高的场合。PTFE 纤维也可与玻璃纤维混合制成性能，价格比更合理的滤料。聚四氟乙烯合成纤维滤料能用于燃煤锅炉、垃圾焚烧，碳黑生产、钦白粉生产等过程烟气处理，在有些金属的初次冶炼，精练和化学生产过程中也有应用。 
8 玻璃纤维 （GL） SiO2 
    玻璃纤维可用于制成纤维织布，玻璃膨体纱织布个针刺毡。玻璃纤维滤料的最高连续耐温可达260 度，瞬间耐高温为290度，在260 度高温的条件下，玻璃纤维的滤料本身不会被直接损坏，但用于增加玻纤间润滑性的后处理物质会被蒸发，最终导致玻璃纤维间的机械磨损，玻璃纤维滤料是阻燃的，几乎不吸湿（不会发生水解），具有极佳的尺寸稳定性和合理的强度特性。玻璃纤维的织布抗拉强度特好，但抗折性相对较弱，在处置时应避免折弯和摩擦。玻璃纤维滤料的耐酸性相对良好，但HF 、浓硫酸和热磷酸对玻璃纤维滤料有腐蚀作用，在高温状态，弱碱、酸酐、金属氟化物对玻璃纤维滤料也会有损伤。因此玻璃纤维滤料一般不能在露点温度下应用，玻纤滤料大多用于碳黑工业、水泥窑、水泥熟料冷却应用。钢铁烧结流程、工业锅炉、二氧化碳工业和各种垃圾焚烧炉的应用。